الفصـــــل الـــثالــث

### الطــرق التــجريبية المتــبعة والأجــهزة المستعمـلة

### III.1. المـــواد الأوليــة المستــعملة                                   III.1.1.الكـــــاولان

تم الحصول عليها من جبل دباغ الكائن بضواحي مدينة قالمة ،و تمتاز بلونها البني وكتلتها الحجمية التي  تقدر بحوالي   أي ما يعادل 98.1% من الكتلة الحجمية النظرية .قمنا بعدها بعملية كلسنة للكاولان المتحصل عليها عند درجة حرارة 700°C لمدة ساعتين فتحصلنا على الميتاكاولان ، و يبين الشكل1.III طيف إنعراج الأشعة السينية للميتاكاولان المستعملة .كما أعطى التحليل الكيميائي للكاولان النتائج المبينة في الجدول1.III .

الجدول .1.III التركيب الكيميائي للكاولان المستعملة

| المكونات | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | SO3 | MnO | TiO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النسبة) % وزنا( | 37.77 | 35.5 | 0.34 | 0.80 | - | 0.28 | 0.95 | 0.89 | 0.06 |

### III.2.1.أوكســـيد الألمنـيـوم

إستعملنا في دراستنا هاته أوكسيد الألمنيوم المخبري عالي النقاوة ، يبلغ متوسط قطر حبيباته تقريبا   ، وقمنا بتعريض هذا المسحوق على حيود الأشعة السينية فتبين أنه كرونديوم (Croundum)            ) الشكل .2.III ( والذي يساعد بشكل كبير على تكوين الميليت . قمنا بعملية كلسنة للكاولان من نوع (DD3) عند درجة حرارة 700°C لمـــدة ساعتين فتحصلنا على الميتاكاولان ، ثم  قمنا بإضافة أوكسيد الألمنيوم النقي إلى الميـتاكـاولان بنـسبة 47.89% وزنا ، قمنا بعدها بخلط المزيج خلطا جيدا بواسطة جهاز ساحق لمدة تقـدر بحوالي 5ساعات وكان الخلط بوجود الماء المقطر ، ثم جففنا المزيج في فرن تجفيف عند درجة حرارة قدرها °C 150 وهذا من أجل نزع الماء الذي أضيف قبل السحق .

وبعد التجفيف سحقنا المزيج يدويا ثم حضرنا المساحيق للمعالجة الحرارية ، حيث تمت المعالجة في درجات حرارة مختلفة في فرن من نوع Nabertherm ، و بسرعة تسخين  10°C/min.

الشكل .1.IIIطيف إنعراج الأشعة السينية  لمادة الـميتاكاولان  المستعملة .

الشكل .2.IIIطيف إنعراج الأشعة السينية  لمادة أوكسيد الألمنيوم  المستعملة.

بعد المعالجة الحرارية عند 1550°C  لمدة 4 ساعات تحصلنا على مادة الميليت ، ويبين الشكل III.3 طيف انعراج الأشعة السينية للميليت المتحصل عليه ، حيث نلاحظ أن كل الخطوط تابعة لمركب الميليت . ويمكن تلخيص عمليات التحضير السابقة في شكل تخطيطي كما هو موضح في الشكل III.5.

### III.3.1.أوكسيد الزركونيوم

إستعملنا أوكسيد الزركونيوم  عالي النقاوة (99%) و غير مستقر ، ويبين الشكل III.4 طيف إنعراج الأشعة السينية لأوكسيد الزركونيوم المستعمل .

### III.2. الطـرق المتــبعة في التــلبيد

استعملنا طريقة واحدة في التلبيد :

- دراسة تأثير أوكسيد الزركونيوم  على تلبيد الميليت .

لدراسة تأثير أوكسيد الزركونيوم على تلبيد الميليت ، حضرنا المسحوق المتكون من الميتاكاولان و أوكسيد الألمنيوم  مضافا إليه نسب مختلفة من أوكسيد الزركونيوم مع إتباع الخطوات التالية :

أخذنا المسحوق المتكون من الميتاكاولان و أوكسيد الألمنيوم وأضفنا إليه نسبا كتلية مختلفة 2% ، 4% ،8% ،16% وزنا ، من أوكسيد الزركونيوم وذلك باستعمال ميزان كهروميكانيكي ] KERN ARS 220-4 [ تصل كتلته القصوى إلى g220 وحساسيته تقدر بحوالي  .

أضفنا الماء المقطر إلى المزيج ، وقمنا بعملية الخلط بواسطة ساحق آلي ، وذلك لمدة 5 ساعات لكل تركيز معين لأوكسيد الزركونيوم ، وقمنا بتجفيف المسحوق في فرن تجفيف وذلك من أجل نزع ماء الرطوبة ، ويمكن تلخيص العمليات الأنفة الذكر في شكل تخطيطي كما هو موضح في  الشكل III-6-

الشكل .3.III  طيف إنعراج الأشعة السينية  للميليت المحضر .

الشكل .4.IIIطيف إنعراج الأشعة السينية  لمادة أوكسيد الزركونيوم المستعملة .

الشكل III.5.يبين مخططا موجزا عن عمليات التحضير.

الشكل .6.III يبين مخططا موجز ا عند إضافة ZrO2 للميليت .

### III.3. صـناعة العيـــنات

بواسطة جهاز كبس هيدروستاتيكي تصل قيمة الثقل التي يمكن أن يطبقها إلى  قمنا بصناعة العينات لمختلف أنواع المساحيق .

قطر هذه العينات هو  وارتفاعها يتراوح ما بين   و .

يجب الإشارة إلى أن مسحوق الميليت لا يتحمل كتلة أكبر من طنين بحيث فوق هاته الكمية نتحصل على عينات مشققة وغير صالحة ، وبالنسبة للمساحيق المضاف إليها أوكسيد الزركونيوم سليمة حتى وإن طبقنا عليها ضغط يفوق Ton2 ، أما العينات كاولان-ألومينا فتتحمل ضغط أكبر إلا أنه عند معالجة هاته العينات وإخراجها من الفرن نجد بها تشققات داخلية ، ولتفادي هاته المشاكل على جميع العينات استعملنا ثقل واحد قدره طنا واحدا في كل تجاربنا وهذا ما يوافق ضغطا قدره  ولتفادي الأخطاء التجريبية كنا نأخذ عينتين أثناء حساب نسبة التلبيد .

### III.4. تلبــيد العيــنات

بعد صناعة العينات نقوم بتلبيدها . إستعملنا لهذا الغرض فرن من نوع : Nabertherm تصل درجة حرارته القصوى °C 1800 خلال 3 ساعات تقريبا ، سرعة تسخين هذا الفرن هي  .

بعد مرور الوقت اللازم للتلبيد كنا نبرد العينات آليا ( أوتوماتيكيا) ثم ننزع العينات في درجة حرارة الغرفة .

### III.5. قيــاس الكـتلة الحجـمية

نقوم بقياس الكتلة الحجمية للعينات ثم نقارنها بالكتلة الحجمية النظرية وذلك لمعرفة نسبة           التلبيد .ولتحقيق ذلك استعملنا ميزان كهروميكانيكي  ] KERN ARS 220-4 [  لقياس الكتلة حساسيته تقدر بحوالي  وفي قياس الحجم استعملنا البالمر حساسيته تقدر بحوالي  نحسب بعد ذلك نسبة التلبيد من العلاقة :

نسبة التلبيد (%)=

- حساب نسبة الفراغات الحجمية المفتوحة والمغلقة المئوية

حيث أن :

: الكتلة الحجمية بالفراغات المفتوحة .

: الكتلة الحجمية بدون فراغات مفتوحة .

: الكتلة الحجمية النظرية .

: كتلة العينة .

: حجم العينة .

: حجم الفراغات المفتوحة.

: حجم الفراغات المغلقة .

من العلاقات السابقة يمكن أن نجد :

وهي نسبة الفراغات الحجمية المفتوحة المئوية .

وهي نسبة الفراغات الحجمية المغلقة المئوية .

III.6.دراسـة البنــية المجـــهرية

لمعرفة آليات التلبيد للحبيبات وطرق نموها قمنا بدراسة مجهرية للعينات الملبدة وذلك بإتباع الطريقة التالية :

نصقل العينة المراد معرفة البنية المجهرية لها بواسطة أوراق الصقل من نوع كربيد السيليكون SiC حيث بدأنا من 600- SiC إلى 0100- SiC وذلك  باستعمالنا لسرعة دوران مواتية لجهاز الصقل وضغط مناسب على العينة أثناء الصقل ، ونتأكد من جودة الصقل بمشاهدة سطح العينة بواسطة بالمجهر الإلكتروني الماسح ، حيث لاحظنا أن الصقل غير كافي لهذا اضطررنا إلى استعمال عجينة ألماس بشتى أنواعها فتحسن لنا الصقل حيث لم نلاحظ أية خطوط على السطح المصقول . نقوم بعد ذلك بمعالجة حرارية للعينات وهذا بتسخينها إلى درجة حرارة معينة ، أو معالجة كيميائية بواسطة محلول HF المخفف ، ثم ندرس سطح العينة بالمجهر الإلكتروني الماسح   .

هذه الطريقة المعمول بها في الحالة العامة ، لكن نحن قمنا بكسر العينات الملبدة في درجات حرارة مختلفة إلى نصفين ، ثم ندرسها بالمجهر الإلكتروني الماسح.

### III.7. قــياس الصـــلادة المجـهرية

لمعرفة الصلادة المجهرية للعينات المحضرة استعملنا اختبار فيكارس للصلادة وذلك باستخدام جهاز من نوع Leitz Wetzlar Germany 6844 دقة قياسه 05وقمنا بتطبيق كتل ذات قيم من 100gإلى 2000g

وحسب علاقة فيكارس فإن قيمة الصلادة المجهرية هي :

P : هي الحمولة المطبقة وتقاس بالغرام ثقلي

d.: قطر أثر فيكارس ويقاس بالميكرومتر

### III.8. مـــقاومة الشــد

إستخدمنا لهذا الغرض جهاز من نوع (FORM-TEST  SEIDNER) دقة قياسه تصل حوالي  KN 0.04 . وأثناء هاته القياسات يجب أن تكون العينات خالية من العيوب الداخلية والخارجية ، والتي تؤثر سلبا على الخصائص الميكانيكية .

يتم قياس هاته المقاومة بتطبيق قوة ضغط خارجية قطريا على المساحة الجانبية للعينة ، ولهذا من الأفضل أن يكون هناك تناسق بين سمك العينة وقطرها ، وتعطى عبارة مقاومة الشد بالعلاقة :

حيث :P:هو ضغط التشدخ المطبق أما d و t فهما قطر وسمك العينة على الترتيب .

### III.9. قيــاس الإجــهاد الحــراري

تم قياس الإجهاد الحراري لعينات مختلفة ملبدة عند °C1550 بتسخينها عند درجات حرارة في المجال من 150°Cإلى °C400 ثم سقيت في الماء العادي .بعد عملية السقاية قمنا بقياس مقاومتها للشد بالطريقة المذكورة سابقا لمعرفة مدى مقاومتها للإجهاد الحراري.

### III.10. قياس التمـــدد الحراري

لمعرفة آلية التمدد الحراري للعينات الملبدة والتحقق من التحول الطوري لجزيئات أوكسيد الزركونيوم ودرجة حرارته قمنا باستعمال طريقة التمدد الحراري التفاضلي ، واستخدمنا لذلك جهاز من نوع (NETZSCH) DIL402C تصل درجة حرارته القصوى إلى °C1600.

### III.11.أهـــم الأجهزة المســتعملة

# أ-الفــــرن

أستعمل الفرن للمعالجات الحرارية وهو نوع Nabertherm تبلغ درجة حرارته القصوى           °C1800سرعة تسخينه تقارب  .

ب-جهاز حـــيود الأشعة السيـنية

أستعمل هذا الجهاز لمعرفة المركبات الناتجة عن تفاعل المواد الأولية في الحالة الصلبة والجهاز المستخدم من نوع PHILIPS   PW  1130/90 مع إستعمال الأشعة السينية لمهبط النحاس .ويرتكز مبدؤه على قذف سطح العينات بحزمة من الأشعة السينية أحادية اللون ، تنعرج عند إصطدامها بالمستويات البلورية وفق علاقة براغ .

: زاوية إنعراج الأشعة

: رتبة الإنعراج

: البعد بين المستويات البلورية

: طول موجة الأشعة السينية

كما إستعنا أيضا بملفات ASTM الخاصة بمختلف الأطوار لمعرفة نوع الأطوار المتشكلة .

د-المجهر الإلكتروني الماسح المجهز بتحليل سيني (SEM-EDAX)

أستعمل هذا الجهاز لمعرفة النسب الكتلية للأكاسيد الأساسية المتواجدة في المادة وكذا نسبة تراكيز الشوائب .

هـ-التمدد الطولي التفاضلي

زيادة على جهاز حيود الأشعة السينية إستخدمنا جهاز التمدد الطولي التفاضلي من نوع (NETZSCH) DIL402C درجة حرارته القصوى حوالي°C  1600 وذلك من أجل معرفة التحولات الطورية ودراسة حركية التحولات للمادة المعالجة ، لأن الأشعة السينية لا تعطي  كل المعلومات خاصة في حالة تكون الأطوار اللابلورية ، أما جهاز التمدد الطولي فحساس جدا إلى أي تحول يحدث للمادة ، كما يساعدنا أيضا في فهم ظاهرة التلبيد إنطلاقا من التقلص الذي يحدث للمادة . ويستعمل عادة في هذا الجهاز معيار ، ونحن إستعملنا أوكسيد الألومنيوم كمعيار .

# Text boxes

كاولان جبل دباغ

نوع DD3

معالجة حرارية للكاولان عند 700°C لمدة ساعتين

تجفيف الخليط عند 150°C

إضافة أوكسيد الالمنيوم Al2O3 إلى الميتاكاولان مع الخلط بوجود الماء المقطر لمدة 5 ساعات .

كبس العينات تحت ضغط مقداره 75MPa

معالجة حرارية عند درجات حرارة مختلفة من 1450°C  إلى 1700°C  لأزمنة مختلفة 1، 4 و 8 ساعات

عيـــنات المــيلــيت الملبــــــدة  (3Al2O3.2SiO2)

كاولان جبل دباغ

نوع DD3

إضافة أوكسيد الألمنيوم Al2O3 وإضافة ZrO2 بتراكيز مختلفة) 2،8،4،و 16 ( إلى الميتاكاولان   مع الخلط بوجود الماء المقطر لمدة 5 ساعات .

معالجة حرارية للكاولان عند 700°C لمدة ساعتين

تجفيف الخليط عند 150°C

كبس العينات تحت ضغط مقداره 75MPa

معالجة حرارية عند درجات حرارة مختلفة من  1450°C  إلى 1700°C  لأزمنة مختلفة 1، 4 و 8 ساعات

دراسة العينات الملبدة في مختلف درجات الحرارة