Résumé

Dans ce travail on a étudié l’influence des différents paramètres (l’addition du ZrO2 , température et temps de frittage ) sur d’élaboration et frittage et les propriétés ( thermiques et mécaniques ) de la mullite (3Al2O3.2SiO2 ).

On a préparé la mullite à partire du kaolion ( type DD3) calcination  à une température 700°C pour 2h .avec l’addition 47.89 wt% d’alumine .pure un frittage de 1550°C pendant 4h , ce mélange se transformé totalement à la mullite .et on a trouvé qu’il est possible de préparer une mullite , avec un grand taux de frittage ( en ordre 95.21% de la densité théorique ) , pour un frittage de 1700°C pendant 4h.

L’addition de faibles doses de ZrO2 augment la densité des échantillon par contre l’addition de forte dose influe négativement. L’étude microscopique des échantillons préparés montre que l’addition du ZrO2 inhibe le grossissement des grains .

L’addition de ZrO2 contribue de la façon avantageuse à la résistance à rupture, cela et dû à l’augmentation de la dureté des joints de grains lors de la formation de la solution solide mullite-ZrO2 .

D’autre part l’étude de la résistance au choc thermique montre que les échantillons préservent leur résistance mécanique après trempe de façon mieux quand on ajoute le ZrO2.

Mots clefs : Mullite , Kaolin , ZrO2 , Al2O3.SiO2 , Frittage .

ملخــــص

قمنا في هذا العمل بدراسة تأثير مختلف العوامل ( إضافة ZrO2  ، درجة حرارة و زمن التلبيد ) على تحضير و تلبيد الميليت وخصائصه (الحرارية و الميكانيكية ). حيث قمنا بتحضير الميليت إنطلاقا من مادة الكاولان ( من نوع DD3 ) المكلسنة عند درجة الحرارة 700°C  لمدة ساعتين مع إضافة نسبة 47.89 % وزنا من أوكسيد الألمنيوم ، ليتحول هذا الخليط كلية إلى ميليت عند درجة حرارة 1550°C لمدة 4 ساعات . ووجدنا أنه من الممكن التحصل على ميليت ذو نسبة عالية من التلبيد (95.21% من الكثافة النظرية ) عند درجة الحرارة 1700°C لمدة 4 ساعات .

إن إضافة أوكسيد الزركونيوم بنسب صغيرة يرفع من كثافة العينات أما الإضافات الكبيرة فإنها تؤثر عليها سلبا .و قد أظهرت الدراسة المجهرية للعينات المحضرة أن إضافة أوكسيد الزركونيوم يعيق النمو الحبيـبي لحبيـبـات الميليت.

تزداد مقاومة الشد للعينات المحضرة بإضافة أوكسيد الزركونيوم و قد أرجعنا ذلك إلى زيادة تماسك الحدود الحبيـبية نتيجة تشكل المحلول الصلب  mullite-ZrO2.

بالإضافة إلى ذلك فإن دراسة مقاومة الشد للعينات التي عرضت للإجهاد الحراري بينت أن العينات المضاف إليها أوكسيد الزركونيوم حافظت على مقاومتها الميكانيكية بشكل أفضل .

الكلمات المفتاحية : الميليت ، الكاولان ، أوكسيد الزركونيوم ،  Al2O3.SiO2، التلبيد .